## Slide 1: Pyrolýzní technologie a strategie vývoje v této oblasti
PLASTKO
17. 4. 2024
Zlín
Jan Snow
Pavel Kuráň
Jaromír Lederer
Robert Suchopa

## Slide 2: Skupina ORLEN si klade za cíl dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050
-25 %
ORLEN
2030
ORLEN
2050
Uhlíková neutralita
-25 %
Emise uhlíku
Provozní cíl 2030
Uhlíková neutralita
-33 %
2020
2030
2050
1 Ze současných aktiv
Cílové snížení emisí CO2 ze zpracování ropy a z výroby petrochemických produktů1
Cílové snížení emisí CO2 na MWh vyrobené elektřiny

## Slide 3: Přeměna ORLEN Unipetrol na udržitelnější společnost
Rafinérie
Petrochemie
Energetika
Maloobchod
NYNÍ
2030
Produkce fosilních paliv | ≈ 5 Mt/a | ≈ 4,4 Mt/a
Produkce biopaliv (2. generace) | - | ≈ 0,2 Mt/a
Výrobní kapacita polymerů | 0,9 Mt/a | 1,2 Mt/a
Podíl alternativních vstupních surovin do petrochemie | - | 6 %
Recyklované produkty | - | 0,1 – 0,2 Mt/a
Produkce elektřiny | 660 GWh/a | 2 500 GWh/a
Emisní faktor primárního energetického zdroje | 0,1 t CO2/GJ tepla | 0,06 t CO2/GJ tepla
Počet čerpacích stanic v CZ + SK | ≈ 440 | ≈ 570
Počet nabíjecích stanic pro elektromobily | ≈ 25 | ≈ 170-230
Podíl nepalivových produktů na marži Benziny | ≈ 24 % | ≈ 35 %
Počet čerpacích stanic nabízejících vodík v CZ+SK | 1 | 54

## Slide 4
Kapacity pro chemickou recyklaci se v Evropě budují teprve jako reakce na přicházející legislativní požadavky
V současné době je již v provozu 5 průmyslových zařízení, kde se pyrolýzní oleje používají k výrobě recyklovaných plastů v původní kvalitě.
Průzkum PlasticsEurope odhalil ambiciózní plány jejích členů přispět k přechodu na oběhové hospodářství.
PlasticsEurope oznamuje významné plánované investice svých členů do projektů chemické recyklace: 2,6 miliardy EUR v roce 2025 a 7,2 miliardy EUR v roce 2030.
Plánované investice umožní členským společnostem vyrobit 1,2 mil. tun v roce 2025 a 3,4 mil. tun recyklovaných plastů v roce 2030.
Zdroj: PlasticsEurope, veřejně publikované informace petrochemických společností, tiskové zprávy

## Slide 5
Výroba monomerů
Výroba polymerů
Finální výrobky – plasty
Systém sběru a třídění odpadních surovin
Mechanická recyklace
Finální výrobky – paliva
Konvertoři
Výroba paliv
Fosilní surovina
Recyklovaná surovina
Recyklovaná biogenní surovina
Vytříděný plast / regranulovaný plast
Icons made by FREEPIK from www.flaticon.com
Fosilní, či recyklované biogenní suroviny
Stav 2024
Skládkování a spalování

## Slide 6
Fosilní, recyklované či recyklované biogenní suroviny
Výroba monomerů
Výroba polymerů
Finální výrobky – plasty
Chemická recyklace
Mechanická recyklace
Odpadní biogenní, odpadní fosilní, ostatní odpadní suroviny
Finální výrobky – paliva
Konvertoři
Výroba paliv
Výroba biopaliv či paliv s obsahem recyklovaného uhlíku
Fosilní surovina
Recyklovaná surovina
Recyklovaná biogenní surovina
Vytříděný plast / regranulovaný plast
Směsné odpady
Ambice 2030 – cirkularita
Icons made by FREEPIK from www.flaticon.com
NOVĚ: partneři z oblasti municipalit a odpadového hospodářství
In-house pyrolýza od 2028
Skládkování a spalování

## Slide 7
Přehled recyklačních metod
Chemická recyklace | Mechanická recyklace
Recyklace využívající chemické procesy pro rozklad polymerní matrice: | Recyklace mechanická se zachováním molekulární struktury:
Produkty ve virgin kvalitě Zpracování obtížně recyklovatelného plastu (výmět, vícevrstvé či silně znečištěné plasty) Ekologičtější než spalování plastů Energeticky náročná recyklace Investičně náročná technologie | Nákladově efektivní recyklace Recyklace s nejnižší emisní stopou Nutnost kvalitního plastového odpadu Degradace mechanických vlastností Nekonzistence kvality výrobků
Uhlovodíky
Monomery
Polymery
Plasty – kompaundy
Plastové výrobky
Regranulace / Kompoundace
Rozpouštědlové přečištění
Solvolýza
Surovinová recyklace
Např. Pyrolýza, Zplyňování
Chemická a mechanická recyklace nejsou nevyhnutelně konkurenčními technologiemi.

## Slide 8
Také pyrolýza vyžaduje kvalitní třídění
v mnoha případech není manuální třídění schopno dosáhnout požadované kvality vytříděných plastů
problém PET – tvorba krystalických kyselin a jejich derivátů – zanášení procesu, tlakové ztráty
heteroatomy (O, N, S, P, halogeny, kovy) přechází při pyrolýze do kapalného produktu
  degradace produktu (např. zvyšování MW), koroze dotčených technologií, produkce toxických látek
  petrochemie - inaktivace katalyzátorů, snižování výtěžků

## Slide 9
Možné cesty odstranění heteroatomů
předúprava
pyrolýza
pyrolýza s on-line čištěním
pyrolýza
off-line čištění
kroková pyrolýza
činidla
in-situ
ex-situ
    koroze zařízení
    degradace produktu

## Slide 10
Odstranění heteroatomů – dílčí cíle výzkumu
 | konvenční | kroková (1h) | kroková (2h)
teplota | 500 °C | 350 °C – 500 °C | 
průtok N2 | 5 l/h | 60 l/h – 5 l/h | 
ΔT | 10 °C/min | 10 °C/min | 
celkový čas | 4 h | 5 h | 6 h
Parametry pyrolýzy
  Zjištění míry dehalogenace při krokové pyrolýze.
  Navržení mechanismu snížené účinnosti při pyrolýze reálných odpadů.
  Nalezení vhodného chemického činidla pro odstranění halogenů.
  Zjištění distribuce a možností odstranění ostatních heteroatomů.

## Slide 11
Uspořádání laboratorní pyrolýzy

## Slide 12
Vstupní materiál
5P
drogérie
VÝMĚT
ELEKTRO
 | materiál | poměr
5P | LDPE | 35 %
 | PP | 25 %
 | HDPE | 20 %
 | PS | 10 %
 | PVC | 10 %
+ aditiva | CaCO3 PET celulóza | 10 %
PNEU

## Slide 13
Účinnost dechlorace při pyrolýze obalů z drogérie (DR)
Snížení účinnosti krokové pyrolýzy o 60 % ve srovnání s modelovou směsí.
Chart: Cl (ppm)
conventional | 269
stepwise 1h | 167
stepwise 2h | 89.3
stepwise/Ca(OH)2-extr. | 100.3
stepwise/Fe3O4-Si | 67.8
stepwise/Fe-Si | 61.8
stepwise/hydrotalcite | 37.7
stepwise/β-zeolite | 42.6
stepwise/hydrotalcite + β-zeolite | 12.2
Chart: 
| 1. čtvrt. | 2. čtvrt.
Prodej | 98.9 | 1.1
98.9%
167 ppm
5P
DR
Chart: 
| 1. čtvrt. | 2. čtvrt.
Prodej | 37.9 | 62.1
38%
účinnost
Chart: 
| 1. čtvrt. | 2. čtvrt.
Prodej | 99.7 | 0.3
99.9%
Chart: 
| 1. čtvrt. | 2. čtvrt.
Prodej | 62.1 | 37.9
63%

## Slide 14
Aditiva
hypotéza založená na výsledcích experimentů se sorbenty in-situ
málo evidence v literatuře
Prvky, které mohou během pyrolýzy tvořit chloridy zjištěné pomocí ICP:
PET
evidence v literatuře
interakce tvořící chlorované estery kyseliny tereftalové a kyseliny benzoové
drogérie | content (ppm)
Ca | 3653
Na | 1622
Fe | 944
Mg | 174
K | 123
Co komplikuje dehalogenaci při pyrolýze odpadních plastů?
Celulóza
sporné výsledky v literatuře
výsledky se zaměřují spíše na vliv HCl na degradaci celulózy než naopak

## Slide 15
Objasnění příčiny
30 g PVC
CaCO3 nemá vliv na dehalogenaci během krokové pyrolýzy
    Obsah Cl v kapalném produktu po krokové pyrolýze (1h)
85 ppm, pokud by nedošlo k interakci
Chart: Cl (mg)
| 1,0
5P | 85.4667
5P + CaCO3 | 77.4667
5P + celulóza | 2973.6667
5P + PET | 3590.6667

## Slide 16
96 ppm
96 ppm
celulóza
PET
PVC
x
+
HCl, H20
produkty prvního kroku
první krok (350 °C)
kapalný produkt
Namísto opuštění reaktoru, působí HCl jako katalyzátor při dehydratačních reakcích a štěpení esterových vazeb s následnou tvorbou C-Cl vazeb.
Cl je vázán na uhlovodíky, takže je méně náchylný k opuštění reaktoru během 1. kroku a představuje obtíže v následujícím kroku.
druhý krok (500 °C)
Navržený mechanismus snížení účinnosti dechlorace
vsádka | režim | detekované látky
5P | konvenční | chloro-methyl-propan dichloro-methyl-propan chloro-methyl-butan chloro-methyl-pentan chlorohexan 1-(chloromethyl)-2-methylbenzen chlorobenzen
MPW |  | n.d.
MPW + PVC | kroková | chloro-methyl-propan chloropropen 2-chloro-2-methyl-butan 2-chloro-2-methyl-pentan
5P + celulóza |  | 4-chloro-2-butanon 1-(chloromethyl)-2-methylbenzen 1-chloroethylbenzen
5P + CaCO3 |  | n.d.
5P + PET |  | 1,2-dichloro-ethan chloro-methyl-pentan 2-chloroethyl benzoát chloroethyl-benzen
n.d. – nedetekováno
Cl
+ HCl

## Slide 17
Chart: Cl (ppm)
stepwise/hydrotalcite | 37.7
stepwise/β-zeolite | 42.6
stepwise/hydrotalcite + β-zeolite | 12.2
Hledání vhodného dehalogenačního činidla
167 ppm
synergický efekt
1:1
1
1
drogérie
Navržený mechanismus

## Slide 18
Distribuce heteroatomů – konvenční pyrolýza
Chart: hm.%
| ELEKTRO | VÝMĚT | PNEU | ELEKTRO | VÝMĚT | PNEU
halogeny | 0.3651 | 2.72 | 0.0859 | 0.091063 | 2.099 | 0
kovy | 0.30188 | 2.3723 | 1.9301 | 0.029303 | 0.018591 | 0.038911
nekovy | 5.1677 | 13.2175 | 11.6487 | 1.3063 | 1.872 | 1.6276
Vstupní surovina
Kapalný produkt

## Slide 19
Průměrný podíl heteroatomů přecházející do kapalného produktu – konvenční pyrolýza
Chart: %
| ELEKTRO | VÝMĚT | PNEU
halogeny | 24.942 | 77.1679 | 0
kovy | 9.7069 | 0.78369 | 2.0161
nekovy | 25.278 | 14.1627 | 13.9723

## Slide 20
Chart: 
| Cl | Br | O (dopočet) | N | S | P | suma kovy
vstupní surovina | 27200 | 0 | 129603 | 1600 | 442 | 133 | 23722
konvenční | 10494.8333 | 0 | 9270.0599 | 1299.6667 | 139.4674 | 43.1652 | 238.9062
kroková (2h) + B-zeolit/hydrotalcit | 289.6667 | 0 | 37573.4836 | 1833.3333 | 33.0667 | 1 | 1
Výmět – odstranění heteroatomů v kapalině
n.d.
(nedetekováno)
Chart: ppm
| Cl | Br | O (dopočet) | N | S | P | suma kovy
vstupní surovina | 27200 | 0 | 129603 | 1600 | 442 | 133 | 23722
konvenční | 10494.8333 | 0 | 9270.0599 | 1299.6667 | 139.4674 | 43.1652 | 238.9062
kroková (2h) + B-zeolit/hydrotalcit | 289.6667 | 0 | 37573.4836 | 1833.3333 | 33.0667 | 1 | 1

## Slide 21
Chart: 
| Cl | Br | O (dopočet) | N | S | P | suma kovy
vstupní surovina | 1384 | 2267 | 39200 | 9800 | 285 | 3592 | 2275.663
konvenční | 96.3 | 814.3333 | 4493 | 7399 | 255.9722 | 242.6128 | 293
kroková (2h) + B-zeolit/hydro | 68.9 | 59.4 | 11261.3 | 7292 | 11.4 | 1 | 7
Elektro –odstranění heteroatomů v kapalině
Chart: ppm
| Cl | Br | O (dopočet) | N | S | P | suma kovy
vstupní surovina | 1384 | 2267 | 39200 | 9800 | 285 | 3592 | 2275.663
konvenční | 96.3 | 814.3333 | 4493 | 7399 | 255.9722 | 242.6128 | 293
kroková (2h) + B-zeolit/hydro | 68.9 | 59.4 | 11261.3 | 7292 | 11.4 | 1 | 7

## Slide 22
Srovnání dosažených hodnot s limity pro parní krakování
(kroková pyrolýza (2h) + β-zeolit/hydrotalcit)
 | Výmět | Elektro | Limit (ppm)
halogeny | 290 | 128 | 3
N | 1833 | 7292 | 100
S | 33 | 11 | 500
O (dopočet) | 37573 | 11261 | 100
P | n.d. | n.d. | 0.5
suma kovy | n.d. | 7 | 0.1
Limity částečně převzaty z:
M. Kusenberg, et al., Opportunities and challenges for the application of post-consumer plastic waste pyrolysis oils as steam cracker feedstocks: to decontaminate or not to decontaminate? Waste Manag. 138 (2022) 83–115, https://doi.org/10.1016/j.wasman.2021.11.009
Limit stanovitelnosti pro každý prvek cca 1 ppm (ICP-OES)
Stanovováno 24 běžných kovů v pyrolýzních produktech.
Výmět |  | Elektro | 
1:10 | 1:100 | 1:10 | 1:100
29 | 2,9 | 13 | 1,3
183 | 18,3 | 729 | 73
3,3 | 0,3 | 1,1 | 0,1
3757 | 376 | 1126 | 113
0,1 | 0,01 | 0,1 | 0,01
n.d. | n.d. | 0,7 | 0,07
Vliv ředění
stanovení kyslíku dopočtem - značně nepřesné
limity pro většinu kovů pod mezí stanovitelnosti
Koncentrace v kapalině

## Slide 23
Shrnutí
Kroková pyrolýza
odstranění velké části Cl, Br,
S, P a některých kovů.
ztráta části produktu (elektro)
interakce mezi halogeny, PET a celulózou vedou k dočasné fixaci halogenů v reaktoru
odstranění PET a papíru před pyrolýzou je důležité.
Chemická činidla
kombinace kyselého katalyzátoru a zásaditého sorbentu
např. β-zeolit/ hydrotalcit
umístění ex-situ (mimo reaktor)
nezbytné pro odstranění organicky vázaných halogenů
výzkum pro optimalizaci odstranění heteroatomů při pyrolýze a v navazujícím technologickém stupni (čištění kapalného produktu)
Obecné
zvyšují se požadavky na objem a kvalitu recyklátů
narůstá kapacita ChemRec
problém dostatku kvalitních surovin a obsahu heteroatomů v produktech
je třeba hledat možnosti využití i pro dosud nerecyklované plasty
omezení analytických metod – limit pro kovy často v ppb, detekujeme však ppm

## Slide 24: Poděkování
analytické infrastruktuře a všem zainteresovaným kolegům z ORLEN UniCRE a ORLEN Unipetrol.
Doc. Kuráňovi a Centru pokročilých separačních technik Fakulty životního prostředí.
A vám všem za to, že jste tady.
The research results were obtained with the support of the Technology Agency of the Czech Republic under the National Centres of Competence Progamme (registration no. TN02000051/006) and project CACTU, Reg. No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008397, which has been co-financed by European Union from the European Regional Development Fund through the Operational Programme Research, Development and Education. The result was achieved using the infrastructure of the project Efficient Use of Energy Resources Using Catalytic Processes (LM2018119) which has been financially supported by MEYS within the targeted support of large infrastructures. The authors also acknowledge the assistance provided by the Research Infrastructure NanoEnviCz, supported by MEYS under Project No. LM2018124.